| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT / ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| Lp. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8; 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator: Gabriela Barej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa tel: 22 843 97 88 e-mail: gabriela.barej@imbigs.lukasiewicz.gov.pl Koordynator posiada doświadczenie w zakresie metodyk badawczych będących przedmiotem powyższego badania oraz doświadczenie w koordynowaniu badań PT/ILC organizowanych w ramach sekcji Klubu POLLAB Weryfikator: Agnieszka Kalarus FERROCARBO Sp. z o.o. Zakład Badań Laboratoryjnych, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków tel: 695 581 440 e-mail: a.kalarus@ferrocarbo.pl |
| 2 | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy zewnętrznych dostawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie przewidziano podzleceń |
| 3 | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Członkowie klubu POLLAB Laboratoria niezrzeszone w klubie POLLAB Laboratoria akredytowane i nieakredytowane |
| 4 | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Liczba uczestników: ≤ 10 |
| 5 | Wybór wielkości mierzonej (-ych)/ nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Badana próbka – kruszywo wypełniające bieżącej produkcji, w zakresie badanych cech: Wapno budowlane. Część 2: Metody badań. Zawartość wapna czynnego wyrażone jako Ca(OH)2 wg PN-EN 459-2:2021-12 p. 6.9 – wynik należy podać z dokładnością do 0,01% Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym wg PN-EN 933-9:2022-07 – wynik należy podać z dokładnością do 0,1 g/kg Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 1015-11:2020-04 p. 9 – wynik należy podać z dokładnością do 1% Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza wg PN-EN 1097-4:2008 – wynik należy podać z dokładnością do 1% Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna wg PN-EN 1097-7:2008 – wynik należy podać z dokładnością do 0,01 Mg/m3 Badanie chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna. Oznaczanie zanieczyszczeń organicznych metodą zaprawy. Czas wiązania wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 p. 15.3 – wynik należy podać z dokładnością do 15 min Badanie chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna. Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 p. 16 – wynik należy podać z dokładnością 0,1% |
| 6 | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | W granicach dopuszczalnych w zależności od badanego obiektu. |
| 7 | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | - jednorodność próbki - stabilność próbek - niewłaściwe przygotowanie próbek - błędy losowe (wynikające z niewłaściwego wykonania badania – najczęściej błąd ludzki) Ocenę jednorodności i stabilności próbek przeprowadzono w laboratorium koordynatora badań. |
| 8 | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Próbki do badań zostaną dobrane w sposób zapewniający możliwie największą ich jednorodność. Koordynator zapewnia stabilność próbek od momentu ich przygotowania do chwili odbioru przez Uczestników/przesłania do Uczestników. Próbki przeznaczone dla Uczestników zostaną oznakowane i przygotowane do odbioru przez Uczestnika lub firmę kurierską zamówioną przez Uczestnika (na koszt Uczestnika) w siedzibie Sieć Badawcza Łukasiewicz-IMBiGS przy ul. Racjonalizacji 6/8 w Warszawie. Dalsze postępowanie z obiektami do badań powinno być zgodne z wymaganiami poszczególnych norm. |
| 9 | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione, jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników | Uczestnicy programu zobowiązani są do unikania zmowy i fałszowania wyników badań tzn. do przekazywania sobie nawzajem otrzymanych wyników badań oraz do sugerowania się wynikami uzyskanymi od innych uczestników podczas wykonywania oznaczeń w ramach niniejszego programu. W przypadku faktu podejrzenia zmowy lub fałszowania wyników Koordynator wykluczy z oceny podejrzanych uczestników. |
| 10 | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | 1. W celu zgłoszenia się do udziału w badaniach ILC należy przesłać do Koordynatora (e-mailem) wypełnioną kartę zgłoszenia do 07.10.2022 r. 2. Przystąpienie do uczestnictwa w badaniu ILC jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego planu. 3. Po wypełnieniu kart w wyznaczonym terminie, Uczestnikom dostarczona zostanie próbka do badań w ilości wystarczającej do przeprowadzenia wszystkich badań objętych niniejszym programem w terminie do 31.10.2022 r. 4. Koordynator zobowiązuje uczestników do potwierdzenia faktu otrzymania próbki na Protokole dostarczenia próbki i przesyła go za pośrednictwem poczty e-mailem do Koordynatora w ciągu trzech dni od daty otrzymania. 5. Wyniki badań należy zamieścić we własnym sprawozdaniu. Sprawozdania z badań należy odesłać do Koordynatora pocztą/e-mail (skan) w terminie do 09.12.2022 r. 6. Koordynator przekaże do Klubu POLLAB wyniki badania ILC w formie sprawozdania w terminie do 30.12.2022 r. Informacja dla uczestników programu ILC: - wymagane jest, aby obiekty badania biegłości były traktowane w taki sam sposób, jak standardowe próbki do badań wykonywanych w danym laboratorium, - w razie jakichkolwiek niejasności w trakcie wykonywania badań w ramach niniejszego programu zaleca się kontakt z koordynatorem w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień, - w niniejszych badaniach ILC nie ma obowiązku zwracania próbek niewykorzystywanych do badań, - możliwe jest uczestnictwo w wybranym zakresie ILC przedstawionym w niniejszym planie, - wszelkie dane oraz wyniki badań powinny zostać przedstawione w zakresie oraz w sposób wymagany przez przywołane dokumenty odniesienia (normy) wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru, podawaną z taką samą dokładnością jak wynik badania (k=2, p=95%) |
| 11 | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | 1. Data dostarczenia kart zgłoszeniowych do Koordynatora: 07.10.2022 r. 2. Data dostarczenia próbek do Uczestników: 31.10.2022 r. 3. Data dostarczenia wyników do Koordynatora: 09.12.2022 r. 4. Data opracowania sprawozdania z porównań: 30.12.2022 r. |
| 12 | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania z próbkami oraz procedur przeprowadzania badań oraz prowadzenia dokumentacji z badań znajdują się w odpowiednich normach PN-EN 459-2:2021-12, PN-EN 933-9:2022-07, PN-EN 1015-11:2020-04 p. 9, PN-EN 1097-4:2008, PN-EN 1097-7:2008, PN-EN 1744-1+A1:2013-05 oraz PN-EN 1744-1+A1:2013-05. |
| 13 | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Laboratorium Koordynatora przygotuje próbki laboratoryjne kruszywa wypełniającego dla każdego z Uczestników. Próbka ogólna zostanie pobrana z jednej partii produkcyjnej. Odpowiednio zabezpieczona i oznakowana próbka laboratoryjna zostanie przekazana do poszczególnych Uczestników w ilości zapewniającej wykonanie wszystkich badań objętych programem. Jednorodność i stabilność: Badanie jednorodności i stabilności zostanie przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy ISO 13528:2015. W celu oceny jednorodności i stabilności zostanie wybrana jedna cecha z wybranych badań objętych programem. Badania zostaną przeprowadzone przez Laboratorium Koordynatora. Z przygotowanych obiektów badań biegłości pobrana zostanie odpowiednia ilość próbek stosując zasadę randomizacji. Próbki rozesłane do Uczestników można uznać za dostatecznie jednorodne wg ISO 13528:2018 jeżeli ss ≤ 0,1δE. Próbki rozesłane do Uczestników można uznać za dostatecznie stabilne wg ISO 13528:2018 jeżeli ǀ ͞y1 - ͞y2 ǀ ≤ 0,1δE. |
| 14 | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdań z badań w ramach niniejszego programu ILC znajdują się w normach PN-EN 459-2:2021-12 p. 6.9, 933-9:2022-07, PN-EN 1097-4:2008, PN-EN 1015-11:2020-04 p. 9, PN-EN 1097-7:2008, PN-EN 1744-1+A1;2013-05 p. 15.3 oraz PN-EN 1744-1+A1;2013-05 p. 16. Ponadto sprawozdanie z badań powinno zachować formę stosowaną standardowo w laboratorium Uczestnika. Wyniki badań powinny zostać przedstawione wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru! |
| 15 | Dokładny opis modelu statystycznego i metody analizy danych wykorzystywanych do określenia wartości przypisanej i do oceny wyników uczestników | Model statystyczny i metody analizowania danych wraz z opisem kryteriów ich wyboru będą zgodne z Wytycznymi KPLB1, wyd. 1 z dn. 28.11.2017 pt.:„Wytyczne dotyczące oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych z udziałem poniżej trzydziestu uczestników”. W związku z liczbą Uczestników mniejszych niż 20 wyniki zostaną zestawione w formie graficznej oraz zostanie obliczony wskaźnik D, D% i PA. Ocena wyników zostanie wykonana z zastosowaniem błędu maksymalnego dopuszczalnego ẟE. |
| 16 | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | - Niepewności wartości przypisanej dla parametrów objętych programem, zostaną wyznaczone z wyników uczestników zgodne z Wytycznymi KPLB nr 1, wyd. 1 z dn. 28.11.2017 r. pt.: „Wytyczne dotyczące oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych z udziałem poniżej trzydziestu uczestników”. - Zastosowane wyposażenie powinno być nadzorowane metrologicznie zgodnie z wymaganiami. |
| 17 | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Wartość przypisana xpt zostanie wyznaczona na podstawie wyników laboratoriów uczestniczących w rundzie jako ich mediana, tj. estymator odporny na wartości odstające zgodnie z pkt. 3.4 „Wytyczne dotyczące oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych z udziałem poniżej trzydziestu uczestników” (Wytyczne KPLB nr 1, wyd. 1 z dn. 28.11.2017 r.). Do ocen wyników poszczególnych uczestników w przypadku, gdy koordynator otrzyma mniej niż 20 wyników dla danej właściwości zastosowane zostaną wskaźnik D, D% i PA. Kryteria oceny są następujące: -ẟE < Di < ẟE – wynik zadowalający (odpowiedni) -ẟE % < Di % < ẟE % – wynik zadowalający (odpowiedni) -100% < PAi < 100% – wynik zadowalający (odpowiedni) |
| 18 | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | 1. Karta zgłoszeniowa 2. Protokół dostarczenia próbki do badań |
| 19 | Określenie zakresu, w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki w formie sprawozdania otrzyma każdy Uczestnik badania. Koordynator gwarantuje uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z wynikami uzyskanymi w programie. Nazwy uczestników zostaną zakodowane. Każdy uczestnik otrzyma tylko swój kod laboratorium, który umożliwia identyfikację tylko swoich wyników. Nazwy Uczestników znajdą się w zestawieniu laboratoriów uczestniczących w ILC w kolejności innej niż wyniki Organizator nie udziela informacji osobom trzecim dotyczących wyników badań uzyskanych przez laboratoria biorące udział w programie. |
| 20 | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | W razie zniszczenia lub zagubienia obiektów do badań w ramach niniejszego programu ILC należy o takim fakcie poinformować koordynatora. W ramach programu zostaną przygotowane awaryjne próbki w celu przesłania Uczestnikom w razie wystąpienia powyższych zdarzeń. |

| Koordynator | Gabriela Barej nie wymaga podpisu |
| --- | --- |
| Weryfikator | Agnieszka Kalarus nie wymaga podpisu |
| Wiceprzewodniczący Sekcji Laboratoria Budowlane | Marek Ziętala, 05.09.2022 r. nie wymaga podpisu |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

*niepotrzebne skreślić

# Text boxes

### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI /  PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO* (niepotrzebne skreślić)

NR 5/2022

(wpisuje Sekretariat POLLAB)