INSTRUKCJA   BADAŃ   BIEGŁOŚCI  Nr

Próba udarności metodą Charpy’ego wg PN-EN ISO 148-1:2017-02

- Cel instrukcji.

Instrukcja określa zasady wyznaczenia pracy łamania KV2 w temperaturze pokojowej zgodnie

z normą PN-EN ISO 148-1:2017-02.

- Przedmiot badań i zakres badań.

Do porównań międzylaboratoryjnych pobrano odcinki próbne o długości 200 mm pochodzące z 6 sztuk prętów walcowanych o średnicy 20 mm w gatunku PG1, z jednego wytopu.

Zakres badań obejmuje:

- wykonanie  trzech próbek udarnościowych z karbem V

- pomiar wymiarów geometrycznych próbek

- wyznaczenie pracy łamania KV2 w temperaturze pokojowej.

- Przygotowanie próbek do badania:

Jednorodność materiału sprawdzono przez wykonanie próby udarności w temperaturze pokojowej  (+20(C) na 12 próbkach pobranych z każdego pręta.

Badania przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 148-1:2017-02 na próbkach standardowych w wymiarach: 55mmx10mmx10mm z karbem V przy użyciu młota o nożu „2mm”.

Na postawie otrzymanych wyników pracy łamania KV2 wyznaczono wartości średnie , odchylenia standardowe ss, rozstęp R. Przyjęto, że próbki do badań są jednorodne i dopuszczono je do badań biegłości.

- Przeprowadzenie badań.

Z dostarczonego odcinka pręta o średnicy 20 mm o długości 200 mm należy przygotować trzy próbki standardowe o wymiarach 55 mm x 10 mm x 10 mm z karbem V. Zachować centralne położenie próbki w osi pręta.

Na każdej próbce do badań udarności należy wykonać pomiary geometryczne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 148-1:2017-02.

Wyniki pomiaru wymiarów próbek należy zamieścić w Sprawozdaniu z badań biegłości

w tabeli nr 1.

Po dokonaniu pomiarów należy wykonać próbę udarności metodą Charpy’ego.

Badania należy wykonać w temperaturze pokojowej zgodnie z normą PN-EN ISO 148-1:2017-02.

Wyniki badania – pracę łamania KV2  wraz z oszacowaną niepewnością należy zamieścić w Sprawozdaniu z badań biegłości w tabeli nr 2.

- Sprawozdanie z badań.

Wyniki badań przedstawić na formularzu według załącznika nr 1.

- Organizacja badań.

Wstępnie przygotowane odcinki próbne zostaną wysłane do uczestników porównań  w terminie do  15.07.2024 r.

Sprawozdania z badań należy przesłać  w terminie do 15.09.2024 r. pocztą internetową na adres:

MFARYS@celsaho.com  i  malgorzata.stepniak@wp.pl

- Zasady opracowywania wyników.

Wyniki zostaną opracowane na podstawie PN-EN ISO/IEC 17043  i przekazane uczestnikom badań biegłości.

Opracował:

20.05.2024  Mariusz Farys

Załącznik nr 1 do instrukcji badań biegłości

Sprawozdanie z badań biegłości

Próba udarności metodą Charpy’ego

wg normy PN-EN ISO 148-1:2017-02

Numer członkowski laboratorium w Klubie POLLAB  ..............

Nazwa i adres laboratorium

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Nr akredytacji PCA (dla metody badawczej)…………………..

Wyniki badań:

Tabela nr 1

| Nr pr. | Długość | Szerokość | Grubość | Kąt karbu | Wysokość poniżej karbu | Promień zaokrąglenia dna karbu | Odległość płaszczyzny symetrii karbu od końca próby | Kąt między płaszczyzna symetrii karbu a wzdłużną osią | Kąt między przyległymi wzdłużnymi płaszczyznami próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2

| Nr pr. | 1 | 2 | 3 | Wartość średnia (dokładność: 0,1J) | Wartość średnia + niepewność dla k=2; p(0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praca łamania KV2 |  |  |  |  |  |

Badania wykonano przy użyciu młota wahadłowego Charpy’ego typ:

…………………………………………………………………………………………………………..

….………………………..                   			      ………………………………….

Data  wykonania                    			          Imię i nazwisko  osoby

odpowiedzialnej za badania