| prowadzonym przez Klub POLLAB - | Sekcję Badań Materiałowych |
| --- | --- |

| Temat badania biegłości / porównania międzylaboratoryjnego* | Badanie odporności korozyjnej w obojętnej mgle solnej wg normy PN-EN ISO 9227:2023-02. |
| --- | --- |
| Cel programu | Potwierdzenie biegłości i kompetencji technicznych laboratoriów w zakresie badań odporności korozyjnej. |
| Liczba uczestników | ok. 10 |
| Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis | Płytki stalowe spełniające wymagania dla gatunku stali CR-4 wg ISO 3574 o grubości 1,0±0,2 [mm] wymiarach 70x150 [mm], wykończone matowo o profilu powierzchni Ra=0,8±0,3 [µm]- 4 sztuki. |
| Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia | 1 Określenie ubytku masy na powierzchnię płytek stalowych [g/m2]. |
| Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów (zgodnie z DAB-07/DAP-04) | Symbol Np. H/5 | Dziedzina badań Np. Badania ogniowe | Obiekt / grupa obiektów Np. Materiały budowlane |
|  | N/8 | Badania właściwości fizycznych | Wyroby i materiały konstrukcyjne -w tym metale i kompozyty |
| Data rozpoczęcia badań | 28.06.2024 |
| Planowana data zakończenia | 30.09.2024 |

| Koordynator | Ewelina Kiwała, tel. (17)7856155, ewelina.kiwala@solvera.pl |
| --- | --- |
|  | nie wymaga podpisu |
| Weryfikator | Małgorzata Stępniak, tel.(81) 7491039, malgorzata.stepniak@wp.pl |
|  | nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący Sekcji | Aleksandra Krawczyk, tel. 507 122 961, a.krawczyk@hutabankowa.pl |
|  | nie wymaga podpisu |

| Akceptacja | Andrzej Hantz, |
| --- | --- |
| Prezesa Zarządu Klubu POLLAB | nie wymaga podpisu |

* niepotrzebne skreślić

- Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT / ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl

- Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl

- Zgłoszenia prosimy przekazywać do Koordynatora PT / ILC

# Text boxes

### INFORMACJA

### O BADANIU BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIU MIĘDZYLABORATORYJNYM*

NR 4/2024

(wpisuje Sekretariat POLLAB)