| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję Badań Materiałowych |
| --- | --- |

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT / ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| Lp. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8; 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator: Ewelina Kiwała – Kierownik laboratorium, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Laboratorium, tel. (17)7856155, ewelina.kiwala@solvera.pl Solvera Gawel Technology S.A. Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego Łąka 260E, 36-004 Łąka Weryfikator: Małgorzata Stępniak –Kierownik laboratorium, tel.(81) 7491039, malgorzata.stepniak@wp.pl Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin |
| 2 | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy zewnętrznych dostawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy |
| 3 | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Członkostwo w Klubie POLLAB |
| 4 | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Planowana liczba uczestników ok. 10 (akredytowanych i nieakredytowanych) Koordynator dopuszcza większą liczbę uczestników. |
| 5 | Wybór wielkości mierzonej (-ych)/ nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Badanie odporności korozyjnej w obojętnej mgle solnej wg normy PN-EN ISO 9227:2023-02 Określenie ubytku masy na powierzchnię płytek stalowych [g/m2]. |
| 6 | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Oczekiwana wartość: 50 - 90 [g/m2]. |
| 7 | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | - przygotowanie próbek do badania (odpowiednie oczyszczenie, zabezpieczenie powierzchni) -nieprawidłowość wskazań przyrządów pomiarowych |
| 8 | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Koordynator odpowiednio zabezpieczy próbki do badań na etapie dystrybucji. Własności próbek nie ulegną zmianie przy właściwym ich zabezpieczeniu w czasie dystrybucji. |
| 9 | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione, jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników | Próbki do wszystkich uczestników badań zostaną rozesłane w tym samym czasie, czas realizacji badań jest jednakowy dla wszystkich uczestników. Każdemu Uczestnikowi zostanie przypisany numer kodowy, nieznany pozostałym Uczestnikom. Wyniki badań przekazane przez uczestników badań do koordynatora i weryfikatora traktowane będą jako poufne i zostaną zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. |
| 10 | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | W celu zgłoszenia uczestnictwa w porównaniach należy przesłać do koordynatora (e-mailem) wypełnioną Kartę zgłoszenia (skan) do dnia 14.06.2024 r. Przystąpienie do niniejszego programu jest jednoznaczne z jego akceptacją i z deklaracją unikania zmowy i nie fałszowania wyników badań. Koordynator przekaże uczestnikom próbki o sprawdzonej jednorodności wraz z instrukcją badań i formularzem wyników badań oraz informację o nadanym kodzie uczestnika w terminie do 30.06.2024r. Badania należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9227:2023-02 (NSS), Instrukcją porównań międzylaboratoryjnych. Wymagane jest aby obiekty do badania biegłości traktowane były w taki sam sposób jak standardowe próbki do badań wykonywanych w danym laboratorium. W razie jakichkolwiek niejasności w trakcie wykonywania badań w ramach niniejszego programu zaleca się kontakt z koordynatorem w celu uzyskania wyjaśnień. Wyniki badań należy przesłać na adres do koordynatora i weryfikatora w terminie do 31.08.2024 r. |
| 11 | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | - termin przesłania zgłoszeń: 14.06.2024 r. - termin przekazania próbek: 28.06.2024 r. - termin wykonania badań: 28.06-31.08.2024 r. - ostateczny termin przesłania wyników do koordynatora i weryfikatora: 31.08.2024 r. - data opracowania sprawozdania z porównań: do 30.09.2024 r. |
| 12 | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Próbki do badań należy przygotować zgodnie z instrukcją przekazaną każdemu uczestnikowi wraz z obiektem do badań. Wyniki pomiarów wykonanych na próbkach przed badaniem oraz po badaniu należy zamieścić w tabeli 1 formularza „Sprawozdanie z porównań międzylaboratoryjnych”. Obliczone wartości wraz z niepewność należy umieścić w tabeli 2 ww. formularza. Warunki, parametry przeprowadzonego badania należy przedstawić w tabeli 3 formularza. |
| 13 | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Jednorodność materiału próbek do badań sprawdzono przez wykonanie testu w obojętnej mgle solnej wg PN-EN ISO 9227:2023-02 na 8 sztukach (określenie ubytku masy na powierzchnię płytek stalowych [g/m2]) przez dwóch badających w laboratorium posiadającym akredytację dla tej metody. Stabilność próbek do badań będzie badana po otrzymaniu wyników od wszystkich uczestników na podstawie wyników testu w obojętnej mgle solnej wg PN-EN ISO 9227:2023-02 na 4 sztukach (określenie ubytku masy na powierzchnię płytek stalowych [g/m2]). Jednorodność i stabilność zostanie oceniona zgodnie z ISO 13528:2022 oraz Wytycznymi KPLB nr 1 wydanie 9 z dnia 04.12.2021. Próbki użyte do porównań zostały dobrane w sposób zapewniający największą ich jednorodność, są certyfikowane płytki o potwierdzonym składzie chemicznym oraz profilu powierzchni(Q-LabCorporation, certyfikat nr 0607235312). |
| 14 | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Formularz sprawozdania z badań w którym należy umieścić wszelkie pomiary i wyniki badań stanowi załącznik do Instrukcji porównań międzylaboratoryjnych, która zostanie przekazana uczestnikom wraz z próbkami. Wyniki badań powinny być przedstawione wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru. |
| 15 | Dokładny opis modelu statystycznego i metody analizy danych wykorzystywanych do określenia wartości przypisanej i do oceny wyników uczestników | Model statystyczny i metody analizowania danych wraz z opisem kryteriów ich wyboru będą zgodne z wytycznymi norm PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10, ISO 13528:2022 oraz Wytyczne KPLB nr 1 wydanie 1 z dnia 28.11.2017: „Wytyczne dotyczące oceny wyników badań biegłości i porównań miedzylaboratoryjnych z udziałem poniżej trzydziestu uczestników”. Dla oceny rezultatu metod badawczych zostanie zastosowana ocena w oparciu o wskaźnik D oraz zostanie obliczony wskaźnik D%,i PA. Ocena wyników zostanie wykonana z zastosowaniem błędu maksymalnego dopuszczalnego δE.. Wyniki zostaną zestawione w formie graficznej. |
| 16 | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Niepewność wartości przypisanej ux zostanie wyliczona z wyników uczestników zgodnie z Wytyczne KPLB nr 1 wydanie 1 z dnia 28.11.2017: „Wytyczne dotyczące oceny wyników badań biegłości i porównań miedzylaboratoryjnych z udziałem poniżej trzydziestu uczestników” oraz normą ISO 13528:2022. Wyposażenie badawczo-pomiarowe musi być nadzorowane metrologicznie zgodnie z wymaganiami i posiadać aktualne świadectwo wzorcowania. |
| 17 | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Do oceny osiągnięć wyników poszczególnych uczestników zastosowane zostaną wskaźniki D, D% i PA ( mniej lub 8 uczestników) Kryteria oceny są następujące: δE < Di <δE wynik zadowalający δE <Di%<δE% wynik zadowalający 100%< PAi<100% wynik odpowiedni |
| 18 | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Nie przewiduje się raportów pośrednich |
| 19 | Określenie zakresu, w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki laboratoriów uczestniczących, wyniki analizy statystycznej oraz ocena biegłości każdego laboratorium zostaną przedstawione w Sprawozdaniu z porównań międzylaboratoryjnych. Zostanie one przekazane uczestnikom badania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w wersji pliku pdf. Każdemu Uczestnikowi zostanie przypisany numer kodowy, nieznany pozostałym Uczestnikom. W sprawozdaniu będą przedstawione wyniki wg tego kodu. |
| 20 | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | W razie zniszczenia lub zagubienia próbek do badań należy poinformować koordynatora. W ramach programu zostaną przygotowane dodatkowe 2 zestawy próbek po potwierdzonej jednorodności . |

| Koordynator | Ewelina Kiwała, 09.04.2024 |
| --- | --- |
| Weryfikator | Małgorzata Stępniak, |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji Badań Materiałowych (wpisać właściwą) | Aleksandra Krawczyk, |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | Andrzej Hantz, |

*niepotrzebne skreślić

# Text boxes

### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI /  PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO*

NR 4/2024

(wpisuje Sekretariat POLLAB)